# МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

# Основные горные породы

### Интрузивные породы

## Гранит (лат. granum – зерно)

Кислотность. SiO2 65-75 % - кислая порода.
Химический состав. Кварц, калиевые полевые шпаты, кислые плагиоклазы, примеси слюды, реже роговой обманки, авгита. Иногда встречается эпидот, турмалин и гранаты.

Цвет. Розовый, красноватый, светло-серый, желтоватый и др.
Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, средне-и крупнозернистая.

Текстура Массивная

Удельный вес 2,7

Форма залегания. Залегают чаще всего в форме батолитов, штоков, реже образуют, дайки, лакколиты и жилы.

Отдельность. Характерна пластовая матрацевидная, столбчатая и параллелепипедная отдельности.

Генезис. Интрузивная (плутоническая) порода.
Месторождения. Карелия, Украина, Кавказ, Урал, Средняя Азия, Сибирь, Финляндия.
Практическое значение

Используется для внешней облицовки зданий и сооружений, а также для скульптурных работ. С гранитными телами связаны месторождения различных ценных металлов (олова, вольфрама, молибдена, свинца, цинка и др.).

Разновидности

Рапакиви (фин. – гнилой камень) – крупнозернистые биотитороговообманковые граниты с крупными кристаллами ортоклаза. 
Гранит–порфир – когда на фоне основной мелкозернистой массы гранита выделяются отдельные крупные кристаллы полевых шпатов. 
Чарнокит – гиперстеновый гранит, часто встречается среди гранитов докембрийскоговозраста. 
Аляскиты – характерно высокое содержание калиевых полевых шпатов, превышающее содержание плагиоклаза; практически отсутствуют темноцветные минералы, а если и встречается биотит, содержание его всегда ниже 5%; кварц составляет 35-40% объёма породы. 
Гранодиориты – отличаются от гранитов тем, что плагиоклаз представлен не олигоклазом, а андезином, который всегда преобладает над калиевым полевым шпатом; кварц составляет порядка 20%; из темноцветных минералов наряду с биотитом присутствует роговая обманка. 
Тоналиты – отличаются от гранодиоритов тем, что калиевый полевой шпат в них либо отсутствует, либо является второстепенным минералом. В их составе присутствует андезин, роговая обманка, реже биотит и кварц, составляющий 25-30% объёма пород.

Плагиограниты – в отличие от гранита практически не содержат калиевые полевые шпаты; в их состав входит кислый плагиоклаз, кварц, роговая обманка.

В отличие от схожего сиенита содержит кварц

## Сиенит

## (от Syene - Сиена, греческое название древнеегипетского города Сун, ныне Асуан).

Кислотность. SiO2 52-65 % - средняя порода.
Химический состав. Калиевый полевой шпат, плагиоклаз, с примесью цветных минералов: роговой обманки, биотита, пироксена, изредка оливина. В отличие от гранита практически не содержит кварца (менее 5%). В зависимости от содержания цветных минералов сиениты называют роговообманковыми, слюдяными, кварцевыми и др. В химическом отношении сиениты характеризуются содержанием кремнезёма от 55 до 65%, а по содержанию щелочей разделяются на нормальные и щелочные. В нормальных сиенитах плагиоклазы представлены олигоклазом и андезином; в щелочных - присутствуют калиевые полевые шпаты, реже - альбит.
Цвет. Светлоокрашенные породы, сероватые и розоватые, в зависимости от цвета калиевого полевого шпата и содержания темноцветных минералов.

Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, иногда порфировидная, мелко- и среднезернистая.

Текстура Массивная.

Удельныйвес.2,6

Форма залегания. Дайки, штоки.

Отдельность Пластовая и параллелепипедальная.

Генезис Интрузивная (плутоническая) порода.

Месторождения. Украина (Волынская область), Урал, Казахстан, Кавказ, Средняя Азия, США, Канада, Германия, Норвегия и др.

### Практическое значение  Строительный материал.

### Разновидности

При содержании кварца более 5% порода называется кварцевым сиенитом. Сиениты, содержащие щелочные пироксены и амфиболы, выделяются как щелочные сиениты, а фельдшпатоиды - как фельдшпатоидные сиениты.
В отличие от гранита «не блестит», так как практически не содержит кварца.

## Диорит (франц. diorite, греч. diorízo - разграничиваю, различаю)

Кислотность. SiO2 52-65 % - средняя порода.
Химический состав. Плагиоклаз (андезин или олигоклаз), роговая обманка, реже авгит и биотит, иногда присутствует кварц. Второстепенные минералы представлены титанитом, апатитом и магнетитом
Цвет. Обычно тёмно-зеленый или коричнево-зеленый.
Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, среднезернистая.

Текстура Массивная.

Удельный вес. 2,7-2,9

Форма залегания. Штоки, жилы, лакколиты и др. интрузивные массивы.

Отдельность. Пластовая, параллелепипедальная.

Генезис. Интрузивная порода.

Месторождения. Северная Америка (Кордильеры). Распространен в Великобритании, Центральной Азии (Казахстан), России (Урал) и других районах мира.

Практическое значение

Служит строительным материалом, используется для облицовки зданий, изготовления ваз, столешниц, постаментов и т.д. В Древнем Египте и древней Месопотамии использовался и как скульптурный материал (см. рис. 53). В связи с диоритами часто развиваются золотоносные кварцевые жилы.

Разновидности

Различают разновидности: кварцевые, бескварцевые,

роговообманковые, авгитовые и биотитовые.
Окраска диорита боле светлая, чем у габбро, иногда имеют совершенно лейкократовый облик.

## Габбро (итал. gabbro)

## Кислотность. SiO2 45-52 % - основная порода.
Химический состав. Плагиоклаз, моноклинный пироксен, а качестве акцессорных присутствуют апатит, ильменит, магнетит, иногда хромит.
Цвет. Чёрная, тёмно-зелёная, иногда пятнистая порода.
Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, крупно- и среднезернистая.

## Текстура. Массивная, иногда пятнистая, полосчатая.

## Удельный вес. 2,9-3,1

## Форма залегания. Крупные лакколиты, лополиты, дайки и штоки.

## Отдельность. Пластовая, параллелепипедальная.

## Генезис. Интрузивная порода.

## Месторождения. Распространены в различных районах Великобритании, в Северной Америке (в горах Адирондак) и вдоль побережья п-ова Лабрадор (Канада), в ЮАР, Франции, Шотландии (Великобритания) и др.; крупные массивы габбро известны на Урале, Украине, Кольском полуострове, в Закавказье и др.

### Практическое значение

Габбро иногда содержат скопления рудных минералов и в этих случаях могут использоваться как руды меди, никеля и титана. Часто применяются в качестве строительного и облицовочного камня высокой прочности, для наружной и внутренней облицовки, преимущественно в виде полированных плит и для приготовления щебня и дорожного камня.

Разновидности

Анортозиты – лишены темноцветных минералов, нориты – состоят из плагиоклаза и ромбических пироксенов, троктолиты - состоят из плагиоклаза и оливина. Если в габбро вместе с пироксеном присутствует оливин, порода носит название оливиновые габбро. Богатые плагиоклазом (85-90%) габбро выделяются под названием плагиоклазитов. Из них известны лабрадориты, плагиоклазы которых обладают часто красивой голубоватой или зеленоватой игрой цветов.
Более темная порода по сравнению с диоритом.

## Лабрадорит (назван по месту первой находки – на п-ове Лабрадор

## в Северной Америке)

Кислотность. SiO2 45-52 % - основная порода.
Химический состав. Состоит преимущественно из плагиоклаза — лабрадора с незначительной примесью (не более 5—7%) пироксенов и рудных минералов.
Цвет. Обычно серый, коричневатый или почти черный. Но встречаются и светлые разновидности.

Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, крупнозернистая.

Текстура. Массивная.

Удельный вес. 2,7

Форма залегания. Лакколиты, лополиты, дайки, штоки.

Отдельность. Пластовая, параллелепипедальная.

Генезис. Интрузивная порода.

Месторождения. Один из наиболее распространенных минералов группы плагиоклазов, встречается в изверженных породах основного состава (анортозитах, габбро и др.). Распространен в горах Адирондак (США, шт. Нью-Йорк) и Уичито (США, шт. Оклахома). Крупные массивы лабрадорита имеются в Канаде (п-ов Лабрадор), Финляндии, на Украине.

Практическое значение

Применяется как высококачественный облицовочный камень в основном в монументальной архитектуре, хотя некоторые образцы с яркой голубой и зеленой иризацией используются как декоративно-поделочные камни. Им облицованы многие станции Московского метрополитена и здания города (часть цоколя гостиницы "Москва", отделка Мавзолея и аллеи городов-героев в Александровском саду и др.). Чаще всего это лабрадориты Головинского и Турчинского месторождений Украины.

Разновидности

Является разновидностью габбро. Синий отлив на гранях слагающих кристаллов.

## Дунит (назван по имени горы Дун (Dun) в Новой Зеландии)

## Кислотность. SiO2 <45 % - ультраосновная порода.
Химический состав. Почти мономинеральная оливиновая порода. В виде второстепенных примесей встречается хромит или магнетит, иногда платина. Случайные минералы – гранат, корунд. Почти всегда присутствует серпентин.

## Цвет. Чёрный, тёмно- или светло-зелёный.

## Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, среднезернистая.

## Текстура. Массивная.

## Удельный вес. 3,1-3,25

## Форма залегания. Штоки.

## Отдельность. Пластовая, параллелепипедальная.

## Генезис. Интрузивная порода.

## Месторождения. Урал, Кавказ, Англия, Южная Африка и др.
Практическое значение. Иногда содержат хромит и платину в промышленных масштабах.
                                                Разновидности

Хромитовые дуниты – богатые хромитом дуниты. Сидеронитовый дунит - дунит с магнетитом.

Тёмно-зелёная окраска, связанная с большим количеством оливина.

## Перидотит (от франц. péridot - перидот, или оливин)

## Кислотность. SiO2 <45 % - ультраосновная порода.
Химический состав. Состоит главным образом из оливина (70-30%) и пироксенов (30-70%), иногда с роговой обманкой. В виде второстепенных минералов встречаются: магнетит, ильменит, пирротин, хромит, шпинель, гранат и др.; иногда перидотиты содержат платину и некоторые никелевые минералы.
Цвет. Порода тёмной окраски, чаще всего зелёного или зеленовато-серого цвета.
Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая.
Текстура. Массивная, часто афанитовая (плотная).

## Удельный вес. 3,2

## Форма залегания. Штоки.

## Отдельность. Пластовая, параллелепидальная.

## Генезис. Интрузивная порода.

## Месторождения. Северная Шотландия и др.

## Практическое значение

### Перидотит в ассоциации с другими ультраосновными и основными горными породами образуют пояса и зоны значительной протяжённости, к которым приурочены месторождения хромита, платиновых и силикатных никелевых руд, хризотил-асбеста, талька и др. полезных ископаемых.

### Разновидности

Перидотит с ромбическим пироксеном называется гарцбургитом (саксонитом), с моноклинным – верлитом; с моноклинным и ромбическим одновременно – вебстеритом (лерцолитом).

Темно-зеленая окраска.

## Пироксенит (от франц. péridot - перидот, или оливин)

## Кислотность. SiO2 <45 % - ультраосновная порода.
Химический состав. Пироксен, роговая обманка, из акцессорных минералов присутствует оливин, биотит, магнетит, ильменит, иногда хромит.
Цвет. Тёмные, зеленовато-серые, иногда с буроватым оттенком, черные.

## Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, средне- и крупнозернистая.

## Текстура. Массивная, часто афанитовая (плотная), иногда порфировидная.

## Удельный вес. 3,1-3,25

## Форма залегания. Небольшие массивы.

## Отдельность. Пластовая, параллелепипедальная.

## Генезис. Интрузивная порода.

## Месторождения. Шотландия.

## Практическое значение

## К пироксенитам приурочены месторождения сульфидных руд, никеля.

## Разновидности

## Косьвиты – пироксениты, состоящие из моноклинного пироксена со значительной примесью магнетита.По сравнению с перидотитами и дунитами более тёмно окрашены (почти чёрные), имеют более крупнокристаллическое строение.

## Эффузивные породы

## Кайнотипные (неизменённые)

## Липарит (итал. Lipari - Липарские острова, где он впервые был обнаружен).

Кислотность. SiO2 65-75 % - кислая порода.
Химический состав. Вулканическое стекло, полевые шпаты. Кварц встречается и реже и практически незаметен. Из темноцветных минералов встречаются блестящие листочки биотита, реже удлинённые или игольчатые кристаллы роговой обманки. Тонкозернистый аналог гранита.
Цвет. Светлые, почти белые.

Структура. Порфировая или стекловатая.

Текстура. Стекловатая или порфировая.

Удельный вес. 2,3 – 2,4

Форма залегания. Встречается в виде лавовых потоков, вулканических куполов, пепловых накоплений.

Отдельность. 
Генезис. Эффузивный аналог гранита. Кайнотипные (неизменённые).
Месторождения. Распространены во всех вулканических областях мира. 
Практическое значение

Используется для покрытия дорог и для строительных целей.

### Разновидности

Риолиты (греч. rhýax - поток, лава и líthos – камень),

кайнотипная эффузивная горная порода, богатая кремнезёмом (68-77%); обладает порфировой структурой, содержит вкрапленники кварца, калиевого полевого шпата, плагиоклаза, реже биотита или пироксена, погруженные в стекловатую основную массу обычно флюидальной текстуры.

Обсидиан – стекловатая (почти без вкрапленников) разность липарита. Они часто темного, бурого, коричневого и черного цвета. Перлиты – скорлуповатые разности обсидианов. Пемзы – светлые, очень пористые, легкие кислые излившиеся породы.

Пемзы – продукт подводных излияний.

Пехштейны – чёрные, красные, бурые, зеленоватые, иногда желтоватые, реже белые вулканические стёкла со смоляным блеском.
Неровный, шероховатый излом.

### Трахит (греч. trachys шероховатый, неровный)

Кислотность. SiO2 52-65 % - средняя порода.
Химический состав. Главным компонентом является калиевый полевой шпат, преобладающий над кислым плагиоклазом; из темноцветных минералов присутствуют в небольшом количестве биотит, а также амфибол и пироксен. Вкрапленники представлены стекловидным санидином, менее кислым плагиоклазом, из темноцветных — биотитом и амфиболом.
Цвет. Серовато-белый, серый, розоватый, желтоватый или коричневатый.
Структура. Порфировая, скрытокристаллическая.

Текстура. Полосчатая, пористая, флюидальная

Удельный вес. 2,5

Форма залегания. Потоки, купола, щитовидные вулканы, небольшие гипабиссальные интрузии и дайки.

Отдельность. Столбчатая.

Генезис. Эффузивный аналог сиенита. Неизменённая (кайнотипная) порода.
Месторождения. Белоруссия, Чехия, Франция, Северная Италия, Армения, Кавказ и др.

Практическое значение

Красиво окрашенный трахит является декоративным и поделочным камнем.

### Разновидности

Породы, переходные между липаритами и трахитами называются трахилипаритами. Среди горных пород трахитового состава встречаютс также вулканические стёкла, обсидианы и пехштейны.
Макроскопически очень похожи на липариты, но отличаются от них по отсутствию порфировых выделений кварца. Имеют шероховатый излом.

## Андезит (от названия горной системы Анды Andes в Южной Америке)

Кислотность. SiO2 52-65 % - средняя порода.
Химический состав. Плагиоклаз, вкрапленники полевых шпатов, роговой обманки, биотита

Цвет. Тёмно-серый или почти чёрный.

Структура. Неполнокристаллическая (порфировая), мелкозернистая.
Текстура. Плотная или пористая, флюидальная.

Удельный вес. 2,5

Форма залегания. Потоки, купола.

Отдельность. Столбчатая.

Генезис. Эффузивный аналог диорита. Кайнотипная (неизменённая) порода.
Месторождения. Кавказ (Армения), Камчатка, Курильские острова, Украина, Грузия, Камчатка, Кавказ, Средняя Азия, Приморье и др.
Практическое значение Строительный и кислотоупорный материал.

Разновидности

По составу темноцветных минералов во вкрапленниках различают авгитовые, гиперстеновые, роговообманковые и биотитовые андезиты. 
В свежем изломе андезиты менее шероховаты, чем трахиты и обладают занозистой поверхностью.

## Базальт (лат. basaltes, basanites, от греч. basanos - пробный камень; по другой версии, - от эфиоп. basal - железосодержащий камень).

Кислотность. SiO2 45-52 % - основная порода.
Химический состав. Представляет собой смесь плагиоклаза (лабрадор, битовнит), пироксена и железисто-магнезиальных минералов (главным образом авгита). Иногда присутствует оливин в значительном количестве. Базальты часто пористые; поры заполнены халцедоном, агатом, хлоритом, кальцитом и особенно цеолитами.

Цвет. Чёрный, тёмно-серый.

Структура. Порфировая или афировая.

Текстура. Флюидальная, пузыристая, пористая, миндалекаменная.

Удельный вес. 2,7-2,8

Форма залегания. Покровы, потоки, некки, дайки, силлы, купола, траппы и др.
Отдельность. Пластовая, столбчатая, шаровая, призматическая.

Генезис. Эффузивная, кайнотипная порода.

Месторождения. Западная Шотландия, Исландия, Ирландия, Гренландия, Камчатка, Курилы, Сицилия и др.

Практическое значение

С базальтами связан исландский шпат – ценное оптическое сырьё, месторождения меди, никеля, платины. Высокая прочность базальта позволяет использовать его как строительный и облицовочный материал; в качестве сырья для каменного (базальтового) литья, в виде щебня – как железнодорожный балласт, в виде щебня и брусчатки – в дорожном строительстве. Базальтовые столбы находят применение в портовых сооружениях.

Разновидности

Долериты (греч. «долерос» - обманчивый) – базальты с долеритовой (полнокристаллической) структурой. Гиалобазальты – разновидности базальтов с большим количеством вулканического стекла в основной массе. По минеральному и химическому составу среди базальтов различают оливиновые - обогащены вкрапленниками оливина (до 40% массы пород) и недонасыщенные кремнекислотой и толеитовые (греч. «толос» - ил, грязь) базальты, отличающиеся повышенным содержанием кремнекислоты. Характерной особенностью толеитовых базальтов является наличие кварца и часто щелочного полевого шпата; во вкрапленниках содержат оливины.
Цвет, вещественный состав вкрапленников, шероховатый излом, иногда видны поры.

Исландский шпат - прозрачная разновидность кальцита.

## Палеотипные (изменённые)

Кварцевый порфир

(порфир - от греч. porphýreos — пурпурный, называется по цвету одной из разновидностей порфира) мелкокристаллическая изверженная горная порода с крупными включениями)
Кислотность. SiO2 65-75 % - кислая порода.
Химический состав. Полевошпатово-кварцевая основная масса, частично замещённая вторичными минералами, и порфировыми включениями (в основном кварца, ортоклаза, часто с примесями плагиоклаза, биотита, роговой обманки, авгита).

Цвет. Розово- или красно-серый до тёмно-серого, иногда с зеленоватым оттенком.

Структура. Порфировая.

Текстура. Массивная или флюидальная.

Удельный вес. 2,3 – 2,4

Форма залегания. Потоки, покровы, купола, реже дайки и лакколиты, жилы и небольшие штоки. Иногда выполняют кальдеры или образуют лавовые озёра.

Отдельность. Столбчатая.

Генезис. Эффузивная, палеотипная (изменённая).

Месторождения. Чехословакия, Новая Зеландия, Северная Америка, Япония, Казахстан, Средняя Азия, Алтай и др.

Практическое значение. Строительный материал. Туфы, обсидианы и пемзы липаритового состава употребляются как гидравлические добавки к цементу.

### Разновидности

Фельзиты – без вкрапленников, с афировой структурой.

Кварцевые альбитофиры – породы, содержащие исключительно альбит. Встречаются туфы, обсидианы и пемзы липаритового состава.
В отличие от липаритов значительно выветрены, они более плотные, обладают матовым изломом.

Полевошпатовый порфир (порфир - от греч. porphýreos — пурпурный, называется по цвету одной из разновидностей порфира).
Кислотность. SiO2 52-65 % - средняя порода.
Химический состав. Полевой шпат; стекло не содержится, или содержится в ничтожном количестве; биотит, амфибол, пироксен, каолинит, серицит и др. 
Цвет. Тёмный, буроватый, светло-серый.

Структура. Порфировая.

Текстура. Массивная.

Удельный вес. 2,5 – 2,6

Форма залегания. Купола, потоки.

Отдельность. Столбчатая.

Генезис. Эффузивная, палеотипная (изменённая).

Месторождения. Сибирь, Восточная Фергана, Алдан, Кавказ, Урал, Казахстан, Алтай и др.

Практическое значение  Строительный материал.

Разновидности

Ортофиры - матовые, желтоватые или красноватые; вкрапленники состоят из мутного ортоклаза; тёмные минералы в значительной степени разрушены.В отличие от трахитов значительно выветрены.

Порфирит

(порфир - от греч. porphýreos — пурпурный, называется по цвету одной из разновидностей порфира).
Кислотность. SiO2 52-65 % - средняя порода.
Химический состав. Плагиоклаз, вкрапленники полевого шпата; биотит, роговая обманка, пироксен; изредка встречаются вкрапленники оливина.
Цвет. В зависимости от степени изменения основной массы бывают серовато-зелёного и темноокрашенные порфириты, обычно тёмно-бурого цвета.

Структура. Порфировая.

Текстура. Массивная.

Удельный вес. 2,5 – 2,6

Форма залегания. Купола, потоки.

Отдельность. Столбчатая, плитчатая.

Генезис. Эффузивная, палеотипная (изменённая).

Месторождения. Сибирь, Восточная Фергана, Алдан, Кавказ, Урал, Казахстан, Алтай и др.

Практическое значение Строительный материал. 

                                         Разновидности

Ортофиры - матовые, желтоватые или красноватые; вкрапленники состоят из мутного ортоклаза; тёмные минералы в значительной степени разрушены.
В отличие от трахитов значительно выветрены.

## Диабаз (франц. diabase)

Кислотность. SiO2 45-52 % - основная порода.
Химический состав. Плагиоклаз (чаще всего лабрадор), пироксен, оливин. Акцессорные минералы – магнетит, ильменит, апатит, иногда биотит и роговые обманки. Иногда присутствует кварц
Цвет. Тёмно-зелёный, зеленовато-серый

Структура. Скрытокристаллическая, мелко- и среднезернистая

Текстура. Массивная, плотная.

Удельный вес. 2,7

Форма залегания. Жилы, дайки, покровы, силлы.

Отдельность. Столбчатая, шаровая.

Генезис. Эффузивная, палеотипная (изменённая).
Месторождения. Распространены очень широко. Кавказ, Армения, Карелия, Закавказье, Украина, Урали др.

Практическое значение Строительный материал.

### Разновидности

Спилиты – образуются в результате подводных морских излияний.

Конгадиабаз (кварцевый диабаз) – диабаз с кварцем. Долериты - диабазы, в которых присутствуют продукты разрушения.

Пикрит–базальты (океаниты) – оливиновые базальты и переходные к перидотитам породы. При наличии вкрапленников диабазы называются диабазовыми порфиритами.

### Гипабиссальные (жильные) породы

## Пегматит

## (еврейский камень, письменный гранит) (греч. pégmatos - скрепление, связь).

## Кислотность. SiO2 >75 % - ультракислая порода.
Химический состав. Полевые шпаты, чаще всего калиевые, кварц, слюда. Характерно присутствие берилла, турмалина

## Цвет. Розовый, красноватый, светло-серый, желтоватый и др.
Структура. Полнокристаллическая, крупнозернистая. В пегматитах часто развиваются своеобразные структуры закономерного прорастания полевого шпата правильно ориентированными зернами кварца - пегматитовая (графическая) структура.

## Текстура. Массивная.

## Удельный вес. 2,5–2,7.

## Форма залегания. Жилы, штоки, линзы. Размеры пегматитовых жил сильно варьируют и могут достигать нескольких километров в длину при нескольких метрах по мощности.

## Отдельность. Пластовая.

## Генезис. Гипабиссальные, преимущественно жильные породы.
Месторождения. Бразилия (Минас-Жерайс), Норвегия (Гитерё близ Арендаля, Крагерё в Телемарке), Швеция (Иттерби). Карелия и др. 
Практическое значение.

Пегматиты являются основным источником полевых шпатов для керамической и стекольной промышленности, слюды и пьезокварца - для электротехнической промышленности, а также драгоценных камней. В них содержатся редкометальные и редкоземельные минералы (сподумен,

берилл, колумбит, танталит, лепидолит, касситерит, поллуцита, ураноториевых и др.).

Разновидности

Гранит–пегматиты

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ПЕТРОГРАФИЯ

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОЛОГИИ «Большая геология в маленьком кружке»/

Составлено методистом отдела краеведения

ГОУ ДОД РДООЦТКиЭ

Щербаковой Е.И.

Уфа 2010